# ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

RECAPEAMENTO DE RUAS

- Memorial descritivo

- Projeto básico e executivo

- Memorial quantitativo

### FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

Eng. Civil – Eng. de Segurança do Trabalho

Email: flavio@amarp.org.br

Videira - SC

IOMERÊ, ABRIL DE 2.016.

- INTRODUÇÃO

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem empregados na recuperação de pavimento de vias públicas, localizadas no município de Iomerê, nas ruas Otávio Carvalho, João Rech, José Grazotti, Irmão Guzetti, São Camilo, Emílio Crestani e São Luiz, conforme projetos, memoriais e planilhas orçamentárias em anexo, sendo o regime de contrato será por empreitada global.

Assim, imprescindível por parte do responsável técnico da empresa executora, que conduzirá este processo, o acompanhamento de todas as fases a serem implementadas para a realização dos trabalhos.

Nesta modalidade de revestimento, obrigatoriamente deverão ocorrer, no mínimo, as seguintes fases:

- Limpeza – por conta da prefeitura;

- Recapeamento em CAUQ;

- Sinalização viária.

- GENERALIDADES

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da P. M. Iomerê.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o Eng. Responsável pela obra estará na mesma.

Considerando que a obra será feita em contrato único, deverá ser feita a colocação de placa de obra conforme padrão BRDE englobando todos os dados do contrato.

- PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ

Será executada a pavimentação sobre uma superfície existente, sendo inicialmente feita a limpeza da área à pavimentar, sendo esta por conta da prefeitura e com água.

Após a execução da limpeza, será executada pintura de ligação, que consiste na aplicação de um ligante em emulsão asfáltica RR-1C que tem a finalidade de fazer a perfeita ligação entre a superfície existente e o revestimento asfáltico à executar.

A taxa de aplicação deverá ser entre 0,6 a 1,0 kg/m² conforme especificação DEINFRA-SC-ES-E-02/02).

Deverá ser feito o controle tecnológico da pintura de ligação através do ensaio do método da bandeja, que controla a taxa de aplicação do ligante, ao menos 1 vez durante a execução do serviços.

Após a execução da pintura, será feita a aplicação de CAUQ sobre a mesma, esta aplicação também será através de régua vibro-acabadora com espessura de 3cm compactado, devidamente nivelado com caimento de 2% partindo do centro da via para as extremidades sendo este em toda a largura da via.

A compactação da camada de CAUQ será feitas com rolo de pneus autopropelidos, com pressão variável e capacidade mínima de 20 t, e também com rolo de chapa tandem 2 tambores, peso mínimo de 6 t, sendo que a rolagem será iniciada imediatamente após o espalhamento da massa.

Não poderá ser executado revestimento asfáltico em dias chuvosos, ou com temperatura inferior a 10ºC, também não sendo permitido o lançamento de massa de CAUQ com temperatura inferior a 110ºC.

A contratada deverá apresentar o projeto da mistura asfáltica e especificar a metodologia e normas técnicas adotadas na elaboração da mesma.

Será considerada uma distância de transporte de DMT – 40 km.

- SINALZAÇÃO VIÁRIA

Será feita a execução da sinalização viária vertical e horizontal de acordo com a resolução 039/98 do CONTRAN – Anexo II.

A sinalização horizontal deverá ser executada mecanicamente, com equipamento próprio para a aplicação da tinta sobre o asfalto.

O traçado da sinalização horizontal deverá ser demarcada longitudinalmente pelo trecho de todas as ruas, pintadas na cor amarela com largura de 0,15m, que servirá para separar e ordenar as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.

A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e

de acordo com normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.

As micro Esferas de Vidro Retrorefletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos :

Tipo IB - Misturadas à tinta na máquina

Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.

Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241

para micro esferas.

A sinalização vertical será executada de acordo com o sentido da via com posição e detalhamento especificados em projeto.

As placas deverão ser confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/1020, galvanizada, com garantia de 5 anos, de acordo com a NBR – 11904, com dimensão de 60x60cm, sendo as mesmas refelxivas na forma quanto na cor que a mesma possui, tanto no período diurno como no noturno, com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.

As placas serão fixadas em tubo de aço galvanizado com 3,00m x 2”, 4,4 kg/m, sendo 0,50m fixados ao piso e concretado conforme especificações de projeto.

As placas nominativas de ruas serão mantidas conforme o existente.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.

Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, juntamente com a ART dos mesmos atestando que os mesmos estão em acordo com as especificações de projeto e memorial técnico.

- MEMORIAL DE CÁLCULO DE SERVIÇOS

  - - Rua Otávio de Carvalho

Extensão – 83,00 m

Largura – 20,00 m

Área à pavimentar – 1.049,72m2

Pintura de ligação RR-1C – 1.049,72 m2

CAUQ – A = 1.049,72 m2

E = 0,03 m

Densidade considerada – 2,50 t/m3

Massa aplicada – 78,73 t

Transporte de massa – Volume = 1.049,72m2 x 0,03m = 31,49 m3

DMT – 40 km

Transporte = 1.259,66 m3/km

Sinalização horizontal amarela – 1,06 m2

Sinalização horizontal branca – 41,50 m2

  - - Rua João Rech – trecho 01

Extensão – 297,60 m

Largura – 20,00 m

Área à pavimentar – 3.652,06 m2

Pintura de ligação RR-1C – 3.652,06 m2

CAUQ – A = 3.652,06 m2

E = 0,03 m

Densidade considerada – 2,50 t/m3

Massa aplicada – 273,90 t

Transporte de massa – Volume = 3.652,06 m2 x 0,03m = 109,56 m3

DMT – 40 km

Transporte = 4.382,47 m3/km

Sinalização horizontal amarela – 3,18 m2

Sinalização horizontal branca – 124,50 m2

  - - Rua João Rech – trecho 02

Extensão – 83,00 m

Largura – 20,00 m

Área à pavimentar – 1.049,72m2

Pintura de ligação RR-1C – 1.049,72 m2

CAUQ – A = 1.049,72 m2

E = 0,03 m

Densidade considerada – 2,50 t/m3

Massa aplicada – 78,73 t

Transporte de massa – Volume = 1.049,72m2 x 0,03m = 31,49 m3

DMT – 40 km

Transporte = 1.259,66 m3/km

Sinalização horizontal amarela – 1,06 m2

Sinalização horizontal branca – 41,50 m2

  - - Rua José Grazotti

Extensão – 163,10 m

Largura – 20,00 m

Área à pavimentar – 2.051,98m2

Pintura de ligação RR-1C – 2.051,98 m2

CAUQ – A = 2.051,98 m2

E = 0,03 m

Densidade considerada – 2,50 t/m3

Massa aplicada – 153,90 t

Transporte de massa – Volume = 2.051,98m2 x 0,03m = 61,56 m3

DMT – 40 km

Transporte = 2.462,38 m3/km

Sinalização horizontal amarela – 2,12 m2

Sinalização horizontal branca – 83,00 m2

  - - Rua Irmão Guzetti

Extensão – 173,00 m

Largura – 20,00 m

Área à pavimentar – 2.186,58 m2

Pintura de ligação RR-1C – 2.186,58 m2

CAUQ – A = 2.186,58 m2

E = 0,03 m

Densidade considerada – 2,50 t/m3

Massa aplicada – 163,99 t

Transporte de massa – Volume = 2.186,58 m2 x 0,03m = 65,60 m3

DMT – 40 km

Transporte = 2.463,90 m3/km

Sinalização horizontal amarela – 2,12 m2

Sinalização horizontal branca – 83,00 m2

  - - Rua São Camilo

Extensão – 166,76 m

Largura – 20,00 m

Área à pavimentar – 2.106,12 m2

Pintura de ligação RR-1C – 2.106,12 m2

CAUQ – A = 2.106,12 m2

E = 0,03 m

Densidade considerada – 2,50 t/m3

Massa aplicada – 157,96 t

Transporte de massa – Volume = 2.106,12 m2 x 0,03m = 63,18 m3

DMT – 40 km

Transporte = 2.527,34 m3/km

Sinalização horizontal amarela – 2,12 m2

Sinalização horizontal branca – 83,00 m2

  - - Rua Emílio Crestani

Extensão – 166,33 m

Largura – 20,00 m

Área à pavimentar – 2.097,20 m2

Pintura de ligação RR-1C – 2.097,20 m2

CAUQ – A = 2.097,20 m2

E = 0,03 m

Densidade considerada – 2,50 t/m3

Massa aplicada – 157,29 t

Transporte de massa – Volume = 2.097,20 m2 x 0,03m = 62,92 m3

DMT – 40 km

Transporte = 2.516,64 m3/km

Sinalização horizontal amarela – 2,12 m2

Sinalização horizontal branca – 83,00 m2

  - - Rua São Luiz

Extensão – 103,00 m

Largura – variável

Área à pavimentar – 1.322,77 m2

Pintura de ligação RR-1C – 1.322,77 m2

CAUQ – A = 1.322,77 m2

E = 0,03 m

Densidade considerada – 2,50 t/m3

Massa aplicada – 99,21 t

Transporte de massa – Volume = 1.280,86 m2 x 0,03m = 38,42 m3

DMT – 40 km

Transporte = 1.587,32 m3/km

Sinalização horizontal amarela – 1,06 m2

Sinalização horizontal branca – 41,50 m2

__________________________________

Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6