ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IOMERÊ

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

COM PEDRAS IRREGULARES

ACESSO À LINHA BRIDI

INTERIOR

IOMERÊ, AGOSTO DE 2.017.

- GENERALIDADES

A pavimentação deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado apresentado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Caberá a empreiteira proceder à instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras o alvará, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas especificas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

Os detalhes e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMI.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMI e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 08:30 até as 11:30 horas, para dirimir eventuais imprevistos na execução dos trabalhos.

- DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA

A obra a ser executada compõe-se de regularização do greide da via, base em pedrisco, drenagem em tubos de concreto, bocas-de-lobo, calçamento com pedras irregulares, meio-fio e sinalização viária.

- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra, a qual deverá ser executada em tamanho mínimo de 1,00 x 3,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra com tamanho inferior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Iomerê.

A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação conforme projeto geométrico e de perfis, conformando a pista existente com o greide projetado.

A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a definir o leito de terraplanagem.

- DRENAGEM PLUVIAL

Será executada rede de drenagem pluvial, em tubos de concreto d=30cm e d=40cm, conforme anotado em projeto.

Será feita a escavação do solo, assentamento de tubos de concreto e posterior reaterro, a fim de contemplar plenamente o previsto em projeto.

Os tubos deverão ser alinhados e com caimento conforme projeto, sendo os mesmos perfeitamente encaixados a fim de permitir o perfeito escoamento das águas pluviais.

Serão executadas bocas-de-lobo com dimensões internas de 960x380mm, em concreto com resistência mínima de fck=20MPa, na qual será encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.

As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 10cm de espessura, as quais deverão ser executadas no local, evitando vazios nas laterais.

As bocas-de-lobo serão dadas por concluídas após a sua execução completa, não sendo feito o recebimento parcial individual.

Será executada a colocação de 4 galerias em concreto com o objetivo de alargamento de uma travessia a qual possui 4,00m passando para 8,00m, conforme locado em projeto.

Serão adquiridas galerias/aduelas celulares em concreto armado pré-fabricada com as seguintes dimensões:

- Largura- interna – 2,00m

- Altura – interna – 2,00m

- Profundidade – 1,00m

- Espessura da parede de concreto – 20cm

- Concreto – fck mínimo – 35 MPa.

As galerias deverão ser fabricadas de acordo com a NBR 15.396 – ABNT, devendo seu dimensionamento ser por conta do fornecedor devendo respeitar as seguintes considerações:

- Trânsito sobre a mesma de 45t;

- Aterro sobre a mesma de 50cm (máximo).

Estão previstos os serviços de içamento e colocação de galerias nos locais determinados.

Deverá ser feita colocação das galerias com máquina tipo escavadeira hidráulica, com lança de 5,00m mínimo e que a mesma suporte o peso e efetue a colocação de forma perfeita no local.

É de responsabilidade do operador a devida colocação das galerias como também o zelo pelas mesmas, ficando de sua responsabilidade o ressarcimento de qualquer dano ou avaria causado excepcionalmente na execução dos serviços.

Deverá ser executado um berço com rachão ou seixo rolado com 50cm de espessura e um lastro de concreto magro para o nivelamento da galeria.

- TERRAPLENAGEM

Os serviços de terraplenagem serão executados por conta da prefeitura.

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada com o greide projetado, além do mesmo manter continuidade com a via existente posterior à obra.

O projeto de terraplanagem teve pôr objetivos a definição da seção transversal e o cálculo dos volumes dos materiais destinados à conformação da plataforma.

As áreas que receberem aterros deverão ser compactadas em camadas não superiores a 20cm, atingindo um grau de compactação de 95% do proctor normal.

O greide será preparado com uma declividade transversal de 3%, acompanhando a declividade transversal do pavimento.

O material resultante dos cortes serão depositados em áreas determinadas pelo departamento de engenharia do município, sendo que esta distância não deve ser superior a 5km.

Caso seja encontrado material de terceira categoria (rocha) a empresa deverá providenciar a remoção da mesma, observando as exigências da NR18 e outras exigências legais.

Caso seja encontrado material de categoria inferior ou “borrachudos”, deverá ser feita a vistoria prévia pela fiscalização antes de ser tomada qualquer medida corretiva para o problema.

Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou apresentar características semelhantes ao sub-leito.

Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos.

- PAVIMENTAÇÃO

A obra de pavimentação da via de acesso à Linha Bridi, interior, do município de Iomerê será executado pedras poliédricas irregulares de basalto - calçamento, pela aplicação regional e fácil obtenção da mesma.

Após a regularização e compactação do sub-leito, será feito o início da pavimentação, sendo executada uma base em pedrisco, sendo isento de qualquer material estranho a consistência e distribuído num colchão de 0,10m.

A pavimentação será em pedras irregulares poliédricas de basalto, com espessura média de 13,00cm e seção de topo variando entre 15 e 17cm, tendo um consumo médio de  39 pedras por m2.

Sobre o colchão de solo preparado com a base em pedrisco executada, a topografia fará o piqueteamento das canchas no sentido transversal e longitudinal de modo a conformar o perfil projetado.

Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação a topografia verificará a declividade transversal e longitudinal e no caso das curvas.

A colocação das pedras deverá ser feito a partir do cento da pista para a lateral, devendo ser colocadas neste alinhamento pedras com dimensões similares de modo a permitir uma visualização de uma linha de divisão de pistas de tráfego formadas por esta colocação das pedras.

Após segue-se o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e unidas de modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre pedras não fique superior a 1cm.

As juntas que ficarem maiores deverão ser preenchidas com lascas de pedras, deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento.

Para o acabamento da pavimentação com pedras irregulares das vias urbanas será utilizado o pó-de-pedra com espessura de 2,00 cm com o auxilio de vassouras, rodos e vassourões é feita à varredura, possibilitando deste modo o melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

Após a conclusão do rejuntamento das pedras irregulares, o calçamento deverá ser devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo “tanden” de porte médio com peso mínimo de 10 ton.

Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto.

A execução dos meios-fios seguirá o andamento da obra, sempre anteriormente à execução do colchão de pedrisco e das pedras da pavimentação.

Deverá ser feita colocação dos meios-fios engastados ao solo, através de uma abertura de vala, sendo o mesmo nesta colocado.

Após a colocação, nivelamento e alinhamento dos meios-fios, deverá ser feito o travamento na parte externa dos mesmos com uma camada de 10cm de solo compactado a fim de que os mesmos não tombem e prejudiquem a solidez da pavimentação.

Os meio-fios deverão ser rebaixados em todos os acessos as propriedades como também no bordo final da pista a fim de permitir um perfeito travamento das pedras.

Os meios-fios serão rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço 1:3) após sua conclusão. Serão dados como concluídos os serviços de meio-fio somente após a conclusão do rejuntamento dos mesmos.

- SINALIZAÇÃO VIÁRIA

A sinalização vertical será composta de placas de regulamentação trânsito de “40 km/h”, curvas , curvas sucessivas e PARE. conforme projeto.

As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens das placas deverão ser refletivas, com película de micro esferas inclusas. A simbologia dos pictogramas deverá ser com vinil semi fosco ou brilhante. A película refletiva com micro esferas inclusas deverão apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49.

REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas, deverão apresentar a forma e a cor correta durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.

VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.

SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço SAE 1020 com espessura de parede de 3.00mm (três milímetros) DIN 2440 EB 182 ABNT. Dimensões:	Diâmetro externo: 2” e Comprimento: 3,00m. Na parte superior do poste suporte deverão existir dois furos de 10mm, a 50mm e 25mm respectivamente. Deverá ser provida de sistema de trava anti-giro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.

Tratamento superficial do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte, deverá ser submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350g. (trezentos e cinqüenta gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.

SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½ , providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a placa.

SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h=0,50m no solo com sapata de concreto.

- LIMPEZA

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a via, tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.

Concluídos os serviços, a contratada deverá executar a limpeza final da obra, retirando todos os entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

- MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO

Acesso à Linha Bridi

Extensão – 2.797,75m

Pista de Rolamento – 7,00 m

Área a pavimentar pista – 19.585,65m2

Área a pavimentar limpa rodas – 589,51m2

Meio-fio – 5.433,28m

Drenagem Pluvial

Tubo – DN=30cm - 180,00m

Tubo – DN=40cm – 1.499,09m

Tubo – DN=150cm – 9,00m

Boca-de-lobo – 72 unidades

Galeria pluvial – 4,00 m

Sinalização Viária

Placa “40 km/h” – 14 unidades

Placa “PARE” – 12 unidades

Curva a esquerda – 05 unidades

Curva a direita – 05 unidades

Curvas sucessivas – 06 unidades

_______________________________

Engº Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6

Engº. Civil – Engº. Seg. do Trabalho

ANEXO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL

Foto 01 – vista início de trecho                                 Foto 02 – vista do trecho

Foto 03 – vista do trecho                                          Foto 04 – vista do trecho

Foto 05 – vista do trecho                                         Foto 06 – vista do trecho

Foto 07 – vista do trecho                                         Foto 08 – vista do trecho

Foto 09 – vista do trecho                                         Foto 10 – vista do trecho

Foto 11 – vista do trecho                                         Foto 12 – vista do trecho

Foto 13 – vista do trecho                                              Foto 14 – vista do trecho

Foto 15 – vista do trecho                                             Foto 16 – vista do trecho

Foto 17 – vista do trecho                                             Foto 18 – vista do trecho

Foto 19 – vista do trecho                                          Foto 20 – vista do trecho

Foto 21 – vista do trecho                                         Foto 22 – vista – final do trecho